СИЛИКАГЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ

ГОСТ 3956-76

|  | Технический силикагель представляет собой высушенный гель кремниевой кислоты пористого строения с сильно развитой внутренней поверхностью. Технический силикагель получают взаимодействием раствора силиката натрия с серной кислотой или сернокислым алюминием, содержащим свободную серную кислоту, с последующей промывкой и сушкой образовавшегося продукта. Технический силикагель применяют в качестве адсорбента для осушки и очистки воздуха и других газов или паров, для сушки и осветления некоторых жидкостей, в качестве носителя для катализаторов, для других целей и для экспорта. Формула: xSiO2•nH2O. Мелкопористый силикагель выпускают с упрочняющей добавкой окиси алюминия. Формула: xSiO2•yAl2O3•nH2O. |
| --- | --- |

В зависимости от формы зерен технический силикагель выпускают гранулированным и кусковым, а в зависимости от пористости структуры (радиуса пор, удельного объема и удельной поверхности пор) – мелкопористым и крупнопористым.

Гранулированный мелкопористый силикагель выпускают двух марок: 
КСМГ – крупный, 
ШСМГ – шихта. 

Гранулированный крупнопористый силикагель выпускают четырех марок: 
КСКГ – крупный, 
ШСКГ – шихта, 
МСКГ – мелкий, 
АСКГ – активированный. 

Кусковой мелкопористый силикагель выпускают четырех марок: 
КСМК – крупный, 
ШСМК – шихта, 
МСМК – мелкий, 
АСМК – активированный.

По физико-химическим и физико-механическим показателям технический силикагель марки КСМГ должен соответствовать следующим нормам:

| Наименование показателя | Норма для сорта |
| --- | --- |
|  | Высший | Первый |
| 1. Внешний вид | Стекловидные прозрачные или матовые зерна овальной, сферической или неправильной формы |
| 2. Цвет | От бесцветного до светло-окрашенного | От бесцветного до темного с черными включениями |
| 3. Массовая доля зерен, % | 94 | 94 |
| при размере зерен, мм | 2.8-7.0 | 2.8-7.0 |
| 4. Механическая прочность, %, не менее | 98 | 94 |
| 5. Насыпная плотность, г/дм³, не менее | 760 | 720 |
| 6. Влагоемкость, %, не менее при относительной влажности, %: |  |  |
| 20 | 9.5 | 9.0 |
| 40 | 18.5 | 16.0 |
| 60 | 30.0 | 25.0 |
| 7. Массовая доля потери при высушивании, %, не более | 8 | 10 |

Силикагель пожаро- и взрывобезопасен, по степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности. 

Технический силикагель упаковывают в специализированные мягкие контейнеры типа МКР-1,0С, в полиэтиленовые мешки или в полиэтиленовые мешки-вкладыши, вложенные в бумажные мешки марки НМ. 

Технический силикагель хранят в сухих, закрытых складских помещениях в упаковке изготовителя. Допускается хранение силикагеля не выше десяти рядов. 

Гарантийный срок хранения продукта – 1 год со дня изготовления.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

СИЛИКАГЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ

ГОСТ 3956-76

| Класс опасности | 3 |
| --- | --- |
| Основные свойства и виды опасности |
| Основные свойства | Стекловидные прозрачные или матовые зерна овальной, сферической или неправильной формы, цвет – от бесцветного до темного с черными включениями. |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывобезопасен. |
| Опасность для человека |  |
| Индивидуальные средства защиты | Средства защиты органов дыхания. |
| Необходимые действия в аварийных ситуациях |
| Общего характера. При утечке и россыпи |  |
| При пожаре |  |
| При возгорании |  |
| Меры первой помощи |  |