Натрий кремнефтористый Натрий кремнефтористый получают взаимодействием кремнефтористоводородной кислоты с раствором поваренной соли, сульфата натрия или карбоната натрия. Натрий кремнефтористый предназначается для промышленности строительных материалов, легкой промышленности, производства монтажных и специальных работ, для фторирования питьевой воды и других целей. Формула: Na2SiF6.

По физико-химическим показателям натрий кремнефтористый должен соответствовать следующим нормам: Наименование показателя Норма для сорта Высший Первый 1. Внешний вид Мелкий кристаллический порошок белого цвета без механических примесей Допускается серый или желтый оттенок 2. Массовая доля кремнефтористого натрия, %, не менее 98 95 3. Массовая доля свободной кислоты в пересчете на HCl, %, не более 0.10 0.15 4. Массовая доля железа в пересчете на Fe2О3, %, не более 0.10 – 5. Массовая доля воды, %, не более 0.5 1.0 6. Массовая доля мышьяка (As), %, не более 0.003 0.003 7. Массовая доля тяжелых металлов сероводородной группы (Pb2+), %, не более 0.05 0.05 8. Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 1.0 2.0 9. Остаток на сите с сеткой № 0063 по ГОСТ 3584-73, %, не более 40 40

Натрий кремнефтористый пожаро- и взрывобезопасен, по степени воздействия на организм относится к веществам 2-го класса опасности.

Натрий кремнефтористый упаковывают в полиэтиленовые мешки, в пяти-, шестислойные бумажные мешки марок БМ и ПМ, фанерные барабаны вместимостью 50 дм3 или в деревянные сухотарные бочки вместимостью до 50 дм3. Продукт упаковывают также в специализированные мягкие контейнеры типа МКР-1,0 С.

Натрий кремнефтористый хранят в закрытых складских помещениях, контейнеры – на контейнерных площадках.

Срок хранения продукта не ограничен.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ТУ 113-08-587-86 Класс опасности 2 Основные свойства и виды опасности Основные свойства Мелкий кристаллический порошок белого цвета с серым или желтым оттенком, без механических примесей. Взрыво- и пожароопасность Пожаро- и взрывобезопасен. В помещении должны быть средства пожаротушения. Опасность для человека Является протоплазматическим ядом. Путями проникновения в организм являются кожные покровы, дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Хроническое отравление вызывается за счет появления фтор-иона, обладающего высокой физиологической активностью. Фторсоединения сильно раздражают слизистые оболочки легких, желудка, кожные покровы. При остром отравлении главное значение имеет действие на центральную нервную систему. Аллергическое действие проявляется в появлении бронхиальной астмы. Индивидуальные средства защиты Защитные респираторы типа ТВ, предохранительные очки, резиновые перчатки и рукавицы, специальная обувь и костюмы, противогазы типа М и БКФ. Необходимо соблюдать правила личной гигиены, по окончании работы принять душ. Необходимые действия в аварийных ситуациях Общего характера. При утечке и россыпи При пожаре При возгорании Меры первой помощи В аптечке первой помощи должны быть: дистиллированная вода, ватные тампоны, этиловый спирт, мазь от ожогов, борная кислота, бикарбонат натрия.